TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Microcalorimeter

Průtokový spalovací mikrokalorimetr na principu spotřeby kyslíku pro stanovení:

- specifické rychlosti uvolňování tepla,

- tepla uvolněného při hoření,

- teploty zapálení

vyhovující stanovení podle ASTM D7309.

Velikost vzorku: 			minimálně 1 mg až 5 mg

Provozní teploty spalovací komory:	minimálně od teploty okolí (25 °C) do 1000 °C

Rychlost nárůstu teploty:		minimálně od 25 °C/min do 225 °C/min

Plyny:					N2, O2

Řízení teploty a průtoku plynů: 		automatické

Detekční limit:				minimálně 5 mW

Měření koncentrace kyslíku:		0 – 100 %

nelinearita max ± 1 %

Software:	software pro řízení, sběr, analýzu dat a prezentaci výsledků kompatibilní s MS Windows 10

Napájení: 				230 V, 50 Hz

Certifikát: 				CE Prohlášení o shodě

Dokumentace: 	minimálně základní návod k obsluze s bezpečnostními opatřeními v českém jazyce

Záruka: 	minimálně 2 roky

Součástí dodávky je: 	uvedení přístroje do provozu v místě dodávky

zaškolení obsluhy

provedení výchozího nastavení a ověření splnění technických specifikací přístroje v místě plnění.