Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Laser pro povrchové úpravy“

Výrobce Laseru:				doplní účastník

Přesné typové označení Laseru:		doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laser pro povrchové úpravy vč. příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Šířka čištění | minimálně 100mm | doplní účastník |
| Výška čištění | minimálně 20 mm | doplní účastník |
| Výkon laseru | minimálně 120 W | doplní účastník |
| Energie laseru | minimálně 1,5 mJ | doplní účastník |
| Bezúdržbový vláknový laser | ANO | doplní účastník |
| Životnost laseru | minimálně 100 000 hod. | doplní účastník |
| Nastavitelný výkon laseru | 0-100% | doplní účastník |
| Mobilní čisticí hlava | ANO | doplní účastník |
| Délka kabelu čistící hlavy | min. 4 m | doplní účastník |
| Frekvence pulzů | minimálně 200kHz | doplní účastník |
| Zařízení je samostatně funkční, s veškerým ovládáním pomocí na integrovaném ovládacím panelu | ANO | doplní účastník |
| Minimální vzdálenost od čištěného povrchu | minimálně 200mm | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.