Plně automatický tvrdoměr-mikrotvrdoměr

podle metod Vickers - Knoop s přehledovou kamerou

- Plně automatický proces měření a vyhodnocení tvrdosti Vickers dle ČSN EN 6507/ASTM E92 s možností měření více vzorků současně.

- Měřící barevná kamera 18 MPx.

- Přehledová barevná kamera 5 MPx, (možnost zobrazení živého přehledového obrazu, makro / mikro zobrazením, možnost uložení přehledového obrazu do formátu obrázku, možnost panorama celého rozsahu automatického stolku).

- Automatické nebo ruční vyhodnocení obrazu.

- Zkušební zatížení 0.25 g – 62.5 kg (0,00245 - 613,1) N (HV0,00025 - HV60).

- 8-pozicová automatická revolverová hlava s vychýlenou osou rotace.

- Revolverová hlava musí umožňovat pozdější rozšíření na 3 vnikací tělesa a 5 objektivů.

- Možnost pozdějšího rozšíření/výměna o mikroskopické objektivy.

- Vnikací těleso Vickers s certifikáty DIN EN ISO a ASTM.

- Měřící modul Knoop – s plně automaticky natáčejícím se vnikací tělesem, umožnující paralelní měření s konturou vzorku.

- Vnikací těleso Knoop s certifikáty DIN EN ISO a ASTM.

- Možnost skenování kontury s ukládáním dat.

- Automatické generování testovacích bodů podél kontury.

- Měřící objektivy 5x, 10x, 50x, 100x.

- Automatické osy X Y Z.

- Joystick pro rychlé a pohodlné ovládání os X Y Z.

- Posuvy X Y Z musí být vybaveny optickým měřícím systémem s přímým odečtem polohy pro ultra přesné polohování.

- Motorizovaný automatický posuv stolku min. 150x150 mm, možnost magnetického uchycení vzorku.

- Posuv v ose Z min. 145 mm.

- Bílé LED osvětlení s automatickou clonou.

- LED osvětlení pracovního prostoru.

- Automatické nastavení výšky měřící hlavy pomocí zadání hodnoty výšky vzorku – možnost komunikace s digitální posuvkou/mikrometrem.

- Měřící SW umožňující základní měřící funkce: body, řady, plochy, stanovení hloubky nauhličení, nitridování apod. (SHD, CHD, NHD), modul na měření svarů + základní měřící nástroje, možnost tvorby šablon. Možnost import dat z CAD. Statistické hodnocení.

- Výstup naměřených dat v reportu (protokolu) – PDF, nebo datový export XLM, CSV.

- Možnost skenování (automatické skládání) obrazu vzorku přehledovou kamerou nebo libovolným objektivem.

- PC s adekvátním výkonem pro bezproblémový provoz tvrdoměru a jeho SW včetně 2 monitorů, klávesnice myši (WIN10, SSD disk).

- Napájení systému AC 230V.

- Maximální hmotnost zařízení bez PC 65 kg.

- Zadavatel neumožňuje řešení stroje nestandartního – „custom“ charakteru, je vyžadováno standardní řešení bez nutnosti dalšího vývoje – ne prototypové zařízení pro SW i HW.

- Možnost pozdějšího rozšíření měřícího SW o mikroskopické moduly na Fázovou analýzu, Velikost zrna a měření tloušťky Vrstvy, Délky trhliny, Vyhodnocení lomové houževnatosti KIC.

Dodací podmínky
Přístroj musí vyhovovat legislativě ČR a musí mít veškeré požadované certifikáty a testy potřebné 
k uvedení do provozu v ČR.

Součástí musí být technická dokumentace pro obsluhu provozu zařízení (v českém jazyce).

Součástí dodávky je rovněž montáž, uvedení do provozu, předvedení základních zkoušek a zaškolení obsluhy (min. 2 osoby), a to v místě plnění.