Laserový granulometr

Základní popis předmětu dodávky:

Laserový granulometr je určen k analýze velikosti částic na základě principu laserové difrakční analýzy. Přístroj je určen především k analýze stavebních hmot, kde patří například cement, struska, popílek, recykláty a ostatní materiály. Přístroj – analyzátor velikosti částic bude zahrnovat řešení tvořené uceleným systémem a příslušenství, kdy mezi vlastnosti přístroje patří možnost zpracovat vzorky suchou disperzí (rozsah minimálně: 0,1 až 5000 um) a mokrou disperzí (rozsah minimálně: 0,01 až 3000 um). Součásti dodávky je také kompatibilní a kompletní PC s LCD monitorem pro vyhodnocování a zpracování dat, SW s trvalou licencí a kompresor i vysavač pro obsluhu suchého modulu. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Výrobce přístroje:			uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| Analyzátor velikosti částic na bázi statického rozptylu světla | ANO | uvede účastník |
| Rozsah mokré disperze minimálně: | 0,01 až 3000 µm | uvede účastník |
| Rozsah suché disperze minimálně: | 0,1 až 5000 µm | uvede účastník |
| Rychlá změna z mokrého na suchý způsob bez výměny hardwarových částí | ANO | uvede účastník |
| Integrovaný modul pro suchou i mokrou cestu analýzy | ANO | uvede účastník |
| Systém detektorů minimálně: | 85 křemíkových fotodiodových detektorů | uvede účastník |
| Úhel pokrytí detekce rozptylu minimálně: | 0,006 až 160° | uvede účastník |
| Minimálně dva zdroje světla LD/LED v rozsahu 400 až 700 nm | ANO | uvede účastník |
| Veškerá optika se nachází v utěsněné optické komoře pro eliminaci znečištění a poškození prachem | ANO | uvede účastník |
| Suchá cesta musí být vertikálního uspořádání typu Venturiho systému (injektorem nuceně řízená disperze ve vzduchu) | ANO | uvede účastník |
| Systém umožňuje autoregulaci rychlosti padajícího vzorku vibracemi podavače pro udržení konstantního toku prášku pro lepší reprodukovatelnost vzorku | ANO | uvede účastník |
| Systém obsahuje pumpu a míchadlo s volitelnou rychlostí pro dopravu malých i velkých vzorků | ANO | uvede účastník |
| Systém je vybaven integrovaným automatickým plnícím čerpadlem pro automatické podání vzorku z externí doby, vypouštění/napouštění | ANO | uvede účastník |
| Je vyžadována nádoba ve tvaru kónické nádrže, aby nedošlo k segregaci vzorku | ANO | uvede účastník |
| Možnost rychlé analýzy za méně než 60 sec vč. plnění, stabilizace, blanku, měření a čištění | ANO | uvede účastník |
| Rozšíření o integrovanou obrazovou jednotku pro vizualizaci částic, měření v reálném čase, min. rozsah 10–1000 µm | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky je kompletní SW pro kontrolu a sběr dat s neomezeným počtem licencí a bezplatnou aktualizací | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky je PC a LCD monitor včetně myši a klávesnice, licence operačního systému Windows | ANO | uvede účastník |
| Součásti dodávky je kompresor i vysavač pro obsluhu suchého modulu | ANO | uvede účastník |
| Kompletní příslušenství pro vzorky vysoké koncentrace / nízké viskozity | ANO | uvede účastník |
| Kompletní příslušenství pro vzorky malého objemu – 10 ml: | ANO | uvede účastník |
| Délka záruky | min. 1 rok | uvede účastník |
| Pozáruční servis: | min. 5 let | uvede účastník |
| Garanční prohlídka a kalibrace přístroje | Do 2 let od dodávky | uvede účastník |

V ………………………………….., dne……………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………